ノンクロムプライマーＨ SS-S-412

| 適合規格 |  |
| --- | --- |
| 系統 | 特殊フタル酸樹脂系ノンクロムさび止め塗料 |
| 特長 | １）無公害防錆顔料を使用しています。 ２）速乾性です。 ３）防食性・耐水性が優れています。 ４）フタル酸樹脂系塗料・ウレタン樹脂系塗料などとの上塗適合性が優れています。 |
| 推奨用途 | 建設機械，大型機器類，特殊車などの大型鋼構造物の下塗り |
| 荷姿 | ２０ｋｇ 石油缶 | 労働安全衛生法による表示成分 |
| 混合比 | –––––––––– | キシレン |
| 可使時間 | –––––––––– |  |
| 色相 | 白，黒艶消，グレー艶消，Ｎ－５．０，赤錆 |  |
| 乾燥時間（２３℃） | 指触 ２０ 分 硬化 ３ 時間 |  |
| 塗装間隔（２３℃） | 下限 ３ 時間 上限 － |  |
| 標準塗付量 （kg／㎡／回） | エアレス ０.１４～０.１６ ローラー ０.１１～０.１３ は け ０.１１～０.１３ |  |
|  | ２０ｋｇ当たり 約 １５０ ㎡（は け） |  |
| 標準乾燥膜厚 | ２５ μｍ／回 |  |
| 塗装方法 | エアレス，ローラー，はけ | 有機溶剤中毒予防規則の種別 |
| 希釈剤 | ＳＲシンナー＃２０００ | 第２種有機溶剤等 |
| 希釈率 | エアレス ５ ～２０ ％ ローラー ５ ～２０ ％ は け ５ ～２０ ％ |  |
| 貯蔵安定性 | ６ヵ月 | 毒物及び劇物取締法による表示 |
| 消防法による表示 | 第四類第二石油類 | –––––––––––––––––––– |
| 塗装上の注意 | １．コンクリート，スレートなどアルカリ性基材には塗装しないで下さい。 ２．常温乾燥型のアルキド樹脂系塗料は、塗料が付着した可燃物（ウエス、ダンボール等）や 塗料カス、スプレーダストをまとめて放置すると自然発火のおそれがあるため、速やかに 焼却処分するか、水を張った容器に浸して処理して下さい。 ３．塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上ご使用下さい。 |
| 適合する主な上塗塗料 または下塗塗料 | 下塗塗料： |
|  | 上塗塗料：ネオグリプトン＃１００，ネオグリプトン＃４００，ダルト＃１０００上塗 トアラッカー＃５００ |
|  | Ｈ２４．１０． |

組成表・試験成績表

| 商品名 | ノンクロムプライマーＨ |
| --- | --- |
| 規格 |  |

| 組成 | 成 分 | ％（重量比） |
| --- | --- | --- |
| （白） |  | 着色顔料 防錆顔料 体質顔料 変性アルキド樹脂ワニス 乾燥剤及び安定剤 溶剤 | ９．０ ８．０ ２９．０ ３５．０ ２．０ １７．０ |
|  | 合 計 | １００．０ |

| 試験結果 | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |
| --- | --- |
| 試験項目 | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になること。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 塗装作業に支障がないこと。 |
|  | 皮張り性 | 合 格 | 皮が張らないこと。 |
|  | 乾燥時間（分） | ２０ | ３０以内（２３℃、指触） |
|  | 上塗適合性 | 合 格 | 上塗りに支障がないこと。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であること。 |
|  | 耐屈曲性 | 合 格 | １２０℃で１時間加熱した後、直径６ｍｍの折り曲げに耐えること。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | １／２φ×３００ｇ×３０ｃｍの衝撃で割れ、はがれを認めないこと。 |
|  | 鉛筆引っかき値 | 合 格 | ＨＢ以上 |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水道水に７２時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 耐塩水性 | 合 格 | 食塩水（３Ｗ／Ｖ％）に１２０時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 加熱残分（％） | ６４ | ５４以上 |

Ｈ１９．１０．

組成表・試験成績表

| 商品名 | ノンクロムプライマーＨ |
| --- | --- |
| 規格 |  |

| 組成 | 成 分 | ％（重量比） |
| --- | --- | --- |
| （黒艶消） |  | 着色顔料 防錆顔料 体質顔料 変性アルキド樹脂ワニス 乾燥剤及び安定剤 溶剤 | １．０ ４．５ ３６．０ ３３．０ ２．０ ２３．５ |
|  | 合 計 | １００．０ |

| 試験結果 | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |
| --- | --- |
| 試験項目 | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になること。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 塗装作業に支障がないこと。 |
|  | 皮張り性 | 合 格 | 皮が張らないこと。 |
|  | 乾燥時間（分） | ２０ | ３０以内（２３℃、指触） |
|  | 上塗適合性 | 合 格 | 上塗りに支障がないこと。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であること。 |
|  | 耐屈曲性 | 合 格 | １２０℃で１時間加熱した後、直径６ｍｍの折り曲げに耐えること。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | １／２φ×３００ｇ×３０ｃｍの衝撃で割れ、はがれを認めないこと。 |
|  | 鉛筆引っかき値 | 合 格 | ＨＢ以上 |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水道水に７２時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 耐塩水性 | 合 格 | 食塩水（３Ｗ／Ｖ％）に１２０時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 加熱残分（％） | ５８ | ５４以上 |

Ｈ１９．１０．

組成表・試験成績表

| 商品名 | ノンクロムプライマーＨ |
| --- | --- |
| 規格 |  |

| 組成 | 成 分 | ％（重量比） |
| --- | --- | --- |
| （グレー艶消） |  | 着色顔料 防錆顔料 体質顔料 変性アルキド樹脂ワニス 乾燥剤及び安定剤 溶剤 | ８．５ ４．０ ３１．５ ３２．０ ２．０ ２２．０ |
|  | 合 計 | １００．０ |

| 試験結果 | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |
| --- | --- |
| 試験項目 | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になること。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 塗装作業に支障がないこと。 |
|  | 皮張り性 | 合 格 | 皮が張らないこと。 |
|  | 乾燥時間（分） | ２０ | ３０以内（２３℃、指触） |
|  | 上塗適合性 | 合 格 | 上塗りに支障がないこと。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であること。 |
|  | 耐屈曲性 | 合 格 | １２０℃で１時間加熱した後、直径６ｍｍの折り曲げに耐えること。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | １／２φ×３００ｇ×３０ｃｍの衝撃で割れ、はがれを認めないこと。 |
|  | 鉛筆引っかき値 | 合 格 | ＨＢ以上 |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水道水に７２時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 耐塩水性 | 合 格 | 食塩水（３Ｗ／Ｖ％）に１２０時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 加熱残分（％） | ６２ | ５４以上 |

Ｈ１９．１０．

組成表・試験成績表

| 商品名 | ノンクロムプライマーＨ |
| --- | --- |
| 規格 |  |

| 組成 | 成 分 | ％（重量比） |
| --- | --- | --- |
| （Ｎ－５．０） |  | 着色顔料 防錆顔料 体質顔料 変性アルキド樹脂ワニス 乾燥剤及び安定剤 溶剤 | ７．０ ４．５ ２４．０ ４６．０ ２．０ １６．５ |
|  | 合 計 | １００．０ |

| 試験結果 | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |
| --- | --- |
| 試験項目 | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になること。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 塗装作業に支障がないこと。 |
|  | 皮張り性 | 合 格 | 皮が張らないこと。 |
|  | 乾燥時間（分） | ２０ | ３０以内（２３℃、指触） |
|  | 上塗適合性 | 合 格 | 上塗りに支障がないこと。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であること。 |
|  | 耐屈曲性 | 合 格 | １２０℃で１時間加熱した後、直径６ｍｍの折り曲げに耐えること。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | １／２φ×３００ｇ×３０ｃｍの衝撃で割れ、はがれを認めないこと。 |
|  | 鉛筆引っかき値 | 合 格 | ＨＢ以上 |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水道水に７２時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 耐塩水性 | 合 格 | 食塩水（３Ｗ／Ｖ％）に１２０時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 加熱残分（％） | ６０ | ５４以上 |

Ｈ１９．１０．

組成表・試験成績表

| 商品名 | ノンクロムプライマーＨ |
| --- | --- |
| 規格 |  |

| 組成 | 成 分 | ％（重量比） |
| --- | --- | --- |
| （赤錆） |  | 着色顔料 防錆顔料 体質顔料 変性アルキド樹脂ワニス 乾燥剤及び安定剤 溶剤 | ８．５ ８．０ ２８．０ ３１．０ ２．０ ２２．５ |
|  | 合 計 | １００．０ |

| 試験結果 | 下記の数値は実績値に基づいた標準値です。 |
| --- | --- |
| 試験項目 | 試験成績 | 規 格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になること。 |
|  | 塗装作業性 | 合 格 | 塗装作業に支障がないこと。 |
|  | 皮張り性 | 合 格 | 皮が張らないこと。 |
|  | 乾燥時間（分） | ２０ | ３０以内（２３℃、指触） |
|  | 上塗適合性 | 合 格 | 上塗りに支障がないこと。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 塗膜の外観が正常であること。 |
|  | 耐屈曲性 | 合 格 | １２０℃で１時間加熱した後、直径６ｍｍの折り曲げに耐えること。 |
|  | 耐衝撃性 | 合 格 | １／２φ×３００ｇ×３０ｃｍの衝撃で割れ、はがれを認めないこと。 |
|  | 鉛筆引っかき値 | 合 格 | ＨＢ以上 |
|  | 耐水性 | 合 格 | 水道水に７２時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 耐塩水性 | 合 格 | 食塩水（３Ｗ／Ｖ％）に１２０時間浸しても異常がないこと。 |
|  | 加熱残分（％） | ６０ | ５４以上 |

Ｈ１９．１０．