| 製品説明書 製品名 | ニューガーメット＃５０００ＨＧ上塗 | №8-06 |
| --- | --- | --- |

| 適合規格 | 社内規格 |
| --- | --- |
| 系統 | 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料上塗 |
| 特長 | 超耐候性を有します。 腐食性雰囲気に優れた耐久性を示します。 耐水性、耐塩水性、耐薬品性が優れています。 |
| 推奨用途 | 橋梁、タンク、大型鋼構造物の上塗り 長期間にわたる防食性と美観を要求される個所の上塗り |
| 荷姿 | １８㎏セット【Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝16kg：2kg】 4.5㎏セット【Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝4kg：0.5kg】 | 労働安全衛生規則による表示の種別 |
| 混合比 | Ａ（主剤）：Ｂ（硬化剤）＝８：１（重量比） | Ａ(主 剤）：ＳＤＳ参照 Ｂ(硬化剤)：ＳＤＳ参照 |
| 色相 | 各色（色相に制限がある） |  |
| 乾燥時間 |  | ５℃ | ２３℃ | ３０℃ |  |
|  | 指触 | ４０分 | ３０分 | ２０分 |  |
|  | 硬化 | ８時間 | ５時間 | ４時間 |  |
| 塗装間隔 | 下限 | ― | ― | ― |  |
|  | 上限 | ― | ― | ― | 消防法による表示 |
| 可使時間 |  | ８時間 | ５時間 | ３時間 | Ａ(主 剤)：第四類第二石油類 Ｂ(硬化剤)：第四類第二石油類 |
| 塗装方法 | エアレス | はけ・ローラー |  |
| 標準塗付量 | １４０ｇ／㎡ | １２０ｇ／㎡ | 有機溶剤中毒予防規則の種別 |
| 標準乾燥膜厚 | ２５μｍ | ２５μｍ | Ａ(主 剤)：第２種有機溶剤等 Ｂ(硬化剤)：第２種有機溶剤等 |
| ウェット膜厚 | ６０μｍ | ６０μｍ |  |
| 希釈剤 | トアふっ素シンナー＃２０００ | 毒物および劇物取締法による表示 |
| 希釈率 | エアレス：５～２０％ はけ・ﾛｰﾗｰ：５～１０％ | ― |
| 塗料密度 | １．２３ｇ／ml （混合物）（白） |  |
| 使用上の注意事項 | 製品説明書に示された可使時間を厳守してください。 水と反応しますので、作業中水分の混入には十分注意してください。 アルコール系溶剤を含むシンナーを使用しないでください。 夏場の高温時には「トアふっ素シンナー＃３０００」をご使用ください。 塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上、ご使用ください。 引火点、発火点、爆発限界等は、ＳＤＳをご参照ください。 |
| エアレス塗装条件 | 吐出圧：１０～１５ＭＰａ | チップNo.: １６３－４１１、５１３ |
|  | ノズルチップ流出量（ｍｌ／ｍｉｎ）：１０００～１４００ |
| 適合する主な 下塗塗料および 上塗塗料 | 下 塗 | ニューガーメット＃５０００中塗Ｅ |
|  | 上 塗 |  |
| ＴＯＨＰＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ |  |
|  | Ｒ５．８ |

組成表・試験成績表

株式会社　トウペ

| 商品名 | ニューガーメット＃５０００ＨＧ上塗 |
| --- | --- |
| 規格 | 社 内 規 格 |

| 組成 （白） | 成分 | ％（重量比） |
| --- | --- | --- |
|  | Ａ（主剤） Ｂ（硬化剤） | 着色顔料 ふっ素樹脂ワニス 安定剤 溶剤 イソシアネート樹脂ワニス | ２１．０ ５３．５ ３．５ １１．０ １１．０ |  |
|  | 合計 | １００．０ |  |

| 試験結果 | 下記数値は実績値に基づいた標準値です |
| --- | --- |
| 試験項目 | 結 果 | 規格 |
|  | 容器の中での状態 | 合 格 | かき混ぜたとき、堅い塊なくて一様になる。 |
|  | 表面乾燥性 | 合 格 | 表面乾燥する。 |
|  | 塗膜の外観 | 合 格 | 正常である。 |
|  | ポットライフ | 合 格 | 規定時間後、使用できる。 |
|  | 隠ぺい率（％） | ９５ | 白・淡彩は９０以上、鮮明な赤及び黄色は５０以上、その他の色は８０以上 |
|  | 鏡面光沢度（６０度） | ８０ | ７０以上 |
|  | 耐屈曲性 | 合 格 | 折曲げに耐える。 |
|  | 耐おもり落下性 （デュポン式） | 合 格 | 塗膜に割れ及びはがれが生じない。 |
|  | 層間付着性（Ⅱ） | 合 格 | 異常がない。 |
|  | 耐アルカリ性 | 合 格 | 異常がない。 |
|  | 耐酸性 | 合 格 | 異常がない。 |
|  | 耐湿潤冷熱繰返し性 | 合 格 | 湿潤冷熱繰返しに耐える。 |
|  | 促進耐候性 | 合 格 | 照射時間２０００時間の促進耐候性試験に耐える。 |
|  | 屋外暴露耐候性 | 合 格 | 光沢保持率が６０％以上で、白亜化の等級が１又は０ |
|  | この数値は、参考であり保証するものでは有りません。 |

Ｒ５．８