ノンクロムプライマーＱＤ 黄

| 適合規格 | － |
| --- | --- |
| 系統 | 特殊変性フタル酸樹脂系ノンクロムさび止め塗料 |
| 特長 | １）無公害防錆顔料を使用しています。 ２）速乾性です。 ３）防食性・耐水性が優れています。 ４）フタル酸樹脂系塗料・ウレタン樹脂系塗料などとの上塗適合性が優れています。 |
| 推奨用途 | 建設機械，大型機器類，特殊車などの大型鋼構造物の下塗り |
| 荷姿 | ２０ｋｇ 石油缶 | 労働安全衛生法による表示成分 |
| 混合比 | –––––––––– | ＳＤＳ参照 |
| 可使時間 | –––––––––– |  |
| 色相 | 黄 |  |
| 乾燥時間（２３℃） | 指触 １０ 分 硬化 ２０ 分 |  |
| 塗装間隔（２３℃） | 下限 ３ 時間 上限 － 時間 |  |
| 標準塗付量 （kg／㎡／回） | エアスプレー ０.１６～０.２０ エアレススプレー ０.１６～０.２０ |  |
|  | ２０ｋｇ当たり 約 １１０ ㎡ |  |
| 標準乾燥膜厚 | ３０～４０μｍ／回 |  |
| 塗装方法 | エアスプレー，エアレススプレー | 有機溶剤中毒予防規則の種別 |
| 希釈剤 | ＳＲシンナー＃２０００ | 第２種有機溶剤等 |
| 希釈率 | エアスプレー ２０ ～３０ ％ エアレススプレー １０ ～２０ ％ |  |
| 貯蔵安定性 | ６ヵ月 | 毒物及び劇物取締法による表示 |
| 消防法による表示 | 第四類第二石油類 | –––––––––––––––––––– |
| 塗装上の注意 | １．コンクリート，スレートなどアルカリ性基材には塗装しないで下さい。 ２．常温乾燥型のアルキド樹脂系塗料は、塗料が付着した可燃物（ウエス、ダンボール等）や 塗料カス、スプレーダストをまとめて放置すると自然発火のおそれがあるため、速やかに 焼却処分するか、水を張った容器に浸して処理して下さい。 ３．塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項を確認の上ご使用下さい。 |
| 適合する主な上塗塗料 または下塗塗料 | 下塗塗料： |
|  | 上塗塗料：ネオグリプトン＃１００，ネオグリプトン＃４００，ダルト＃１０００上塗 トアラッカー＃５００，ネオウレタン |
|  | ２０２２．４． |